Канат пеньковый: тросовой свивки (ПТ) ГОСТ 30055-93  
Конструкция каната: 3-прядная крученая  
Размеры: Диаметр 6-60 мм

Сырье: Изготавливается из длинного пеньковолокна, традиционного растительного сырья, получаемого из стеблей конопли.  
Особенности каната: Устойчивы к солнечной и тепловой радиации, не накапливают статическое электричество, экологически безопасны. Недостатком является высокая гигроскопичность, склонность к гниению, снижение разрывной нагрузки при намокании. При проходе через блоки и барабаны промысловых механизмов такие канаты отличаются высокой прочностью. Удлинение под нагрузкой 6-10%. Удельная плотность 1,38.

Применение: В промышленности и строительстве — операции с грузами, изготовление грузовых строп.  
В нефтегазодобывающей отрасли — буровые канаты на установках разведочного и эксплуатационного ударно-канатного бурения